农垦花园AB区外墙保温维修方案

基层处理：基层墙体表面应洁净、坚实、平整，无油污等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位应剔除，基层墙体平整度应符合相关规范要求；

粘贴聚苯板：保温板宽度不宜大于1200mm，高度不宜大于600mm。保温板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，与基层的有效粘结面积不应小于40%；

锚固件固定：采用机械锚固件固定聚苯板时，锚固件安装应至少在粘结砂浆施工24h后进行，每平方米4个以上，锚固件入结构墙深度不应小于设计要求，钉头、圆盘不应高出聚苯板表面；

抹基层砂浆：施工应在聚苯板及锚固件施工验收合格后进行，基层砂浆的厚度宜控制在2~3mm，同时将网格布压入基层砂浆中，网格布应平整压实且不得压入过深。

抹面层砂浆：应在基层砂浆凝结前进行，厚度宜控制在1~2mm。



